| 粘结砂浆检验报告 报告编号：SC01-JC0005GM020-26000031 委托编号：SC01-WT-26001200 第1页/共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 黄金口产业园商业设施、居住、公园绿地建设项目B、E地块二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 湖北天创丽景置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 南方咨询（湖北）有限公司 |  |  |  |  |  | 唯一性标识 |  | WOVGE32488¦1 |  |
| 监督单位 |  |  | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心建筑质监科 |  |  |  |  |  | 检验环境 |  | 23℃ 52%RH |  |
| 使用部位 |  |  | B-9＃楼 墙体 |  |  |  |  |  | 取样人 |  | 廖邱月 |  |
| 样品名称 |  |  | 加气砼粘接剂 | 样品来源 |  |  | 见证取样 |  | 见证人 |  | 李晨 |  |
| 规格型号 |  |  | 干粉型 | 检验性质 |  |  | 委托检验 |  | 收样日期 |  | 2026.4.1 |  |
| 样品描述 |  |  | 干燥粉末状颗粒、均匀无杂质 | 样品数量 |  |  | 1组 |  | 检验日期 |  | 2026.4.2～2026.4.16 |  |
| 生产厂家 |  |  | 湖北筑选新材料有限公司 | 代表批量 |  |  | 5000㎡ |  | 报告日期 |  | 2026.4.17 |  |
| 检验依据 |  |  | JGJ/T 70-2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验设备 |  |  | 微机控制电子万能试验机（SCJC-138)、水泥胶砂搅拌机(SCJC-412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  | 单位 |  | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |  | 单项 结论 |
| 1 | 拉伸粘结强度 |  |  | MPa |  | ≥0.60 |  |  |  | 0.64 |  | 合格 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  | 经检验，所检样品的拉伸粘结强度符合 DB42/T 743-2016 中粘结剂的技术要求。 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 (检测专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 |  | 1、委托信息由委托方提供； 2、报告或报告复印件无“检测专用章”无效； 3、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告； 4、未经同意，本报告不得用于商业广告 |  |  | 单位信息 |  |  | 办公地址:湖北省武汉市汉阳区金砖路12号C座C2区 查询电话:84847036 联系电话:84847036 投诉电话:84847036 市场监管局投诉电话:12315 投诉电子邮箱:SCJC0600@126.com |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |