镀锌电焊网检验报告

| 报告编号：SC01-JC0005GM030-26000024 委托编号：SC01-WT-26001124 第1页/共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 黄金口产业园商业设施、居住、公园绿地建设项目B、E地块二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 湖北天创丽景置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 南方咨询（湖北）有限公司 |  |  |  |  |  |  | 唯一性标识 |  | WOCAA32501¦1 |  |
| 监督单位 |  |  | 武汉经济技术开发区建设工程服务中心建筑质监科 |  |  |  |  |  |  | 检验环境 |  | 21℃ 52%RH |  |
| 使用部位 |  |  | B-9＃楼 墙面 |  |  |  |  |  |  | 取样人 |  | 廖邱月 |  |
| 样品名称 |  |  | 镀锌电焊网 |  | 样品来源 |  |  | 见证取样 |  | 见证人 |  | 李晨 |  |
| 规格型号 |  |  | DHW 0.7×12.70×12.70 |  | 检验性质 |  |  | 委托检验 |  | 收样日期 |  | 2026.3.30 |  |
| 样品描述 |  |  | 样品完好符合检测要求 |  | 样品数量 |  |  | 1组 |  | 检验日期 |  | 2026.4.2 |  |
| 生产厂家 |  |  | 安平县荣广丝网制品有限公司 |  | 代表批量 |  |  | 5000m2 |  | 报告日期 |  | 2026.4.3 |  |
| 检验依据 |  |  | GB/T 33281-2016、GB/T 1839-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验设备 |  |  | 微机控制电子万能试验机（SCJC-138）、数显外径千分尺（SCJC-219）、电子天平（SCJC-37）、钢直尺（SCJC-175-1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 单位 |  | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |  | 单项 结论 |
| 1 | 丝径偏差 |  |  | 经向 | mm |  | ±0.04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纬向 |  |  | ±0.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 网孔偏差 |  |  | 经向 | % |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 纬向 |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 焊点拉力 |  |  |  | N |  | ＞40 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 镀锌层质量 |  |  |  | g/m2 |  | ＞140 |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  | 经检验，该样品的丝径、网孔偏差、焊点拉力、镀锌层质量符合GB/T 33281-2016中的技术要求。 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 (检测专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 |  | 1、委托信息由委托方提供； 2、报告或报告复印件无“检测专用章”无效； 3、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告； 4、未经同意，本报告不得用于商业广告 |  |  |  | 单位信息 |  |  | 办公地址:湖北省武汉市汉阳区金砖路12号C座C2区 查询电话:84847036 联系电话:84847036 投诉电话:84847036 市场监管局投诉电话:12315 投诉电子邮箱:SCJC0600@126.com |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |