蒸压加气块检验报告

| 报告编号：SC01-JC0005GM010-26000136 委托编号：SC01-WT-26001348 第1页/共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  | 新建居住、通信设施项目（高森地块一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托单位 |  |  | 湖北天创瑞晟置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 见证单位 |  |  | 武汉承远设计咨询集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 唯一性标识 |  | SWAYE76961¦1 |  |
| 监督单位 |  |  | 武汉市汉阳区建筑工程质量安全中心 |  |  |  |  |  |  | 检验环境 |  | 21℃ 52%RH |  |
| 使用部位 |  |  | 2＃楼填充墙砌体 |  |  |  |  |  |  | 取样人 |  | 夏莉 |  |
| 样品名称 |  |  | 高性能蒸压砂加气混凝土砌块 |  | 样品来源 |  |  | 见证取样 |  | 见证人 |  | 姜承立 |  |
| 规格型号 |  |  | 600*300*200 A3.5 B06 |  | 检验性质 |  |  | 委托检验 |  | 收样日期 |  | 2026.4.15 |  |
|  |  |  |  |  | 样品数量 |  |  | 1组 |  | 检验日期 |  | 2026.4.21 |  |
| 生产厂家 |  |  | 湖北汉加新材料有限公司 |  | 代表批量 |  |  | 30000块 |  | 报告日期 |  | 2026.4.22 |  |
| 检验依据 |  |  | GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007、GB/T 10294-2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验设备 |  |  | 平板导热系数测定仪（SCJC-199)、电热鼓风恒温干燥箱（SCJC-122)、建筑材料不燃性试验装置（SCJC-132)、建筑材料燃烧热值试验仪（SCJC-365)、电子天平（SCJC-92）、电子天平（SCJC-240）、数显游标卡尺(SCJC-216) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 单位 |  | 标准要求 |  |  |  | 检验结果 |  | 单项 结论 |
| 1 | 导热系数（干态） |  |  |  | W/(m·K) |  | ≤0.16 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 燃烧性能A1级 | 不 燃 性 |  | 炉内温升 | ℃ |  | △T≤30℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 持续燃烧时间 | s |  | 持续燃烧时间tf=0s |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 质量损失率 | % |  | △m≤50% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃烧热值 |  |  | MJ/ kg |  | PCS≤2.0MJ/ kg |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论 | 经检验，所检样品的导热系数符合GB/T 11968-2020中B06级的技术要求，燃烧性能符合GB 8624-2012中平板状建筑材料及制品A1级的技术要求。 武汉市三城建设工程质量检测有限责任公司 (检测专用章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 燃烧性能试验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能，不能将其作为评价该材料在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位声明 | 1、委托信息由委托方提供； 2、报告或报告复印件无“检测专用章”无效； 3、未经同意，不得复制（全文复制除外）本报告； 4、未经同意，本报告不得用于商业广告。 |  |  |  |  | 单位信息 |  |  | 办公地址:湖北省武汉市汉阳区金砖路12号C座C2区 查询电话:84847036 联系电话:84847036 投诉电话:84847036 市场监管局投诉电话:12315 投诉电子邮箱:SCJC0600@126.com |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |